## Slide 1
Géochimie
Environnementale
Et Paléométallurgie
M1 AGE

## Slide 2
Les grandes étapes du développement de la métallurgie

## Slide 3
Chalcopyrite
Malachite
Cassitérite
Galène
Matière première
Mines, filons
Objets métalliques
Transformation
de la matière
Naturel …
… Anthropique

## Slide 4
Minerai de cuivre
Oxygène = oxydes de cuivres
Soufre = sulfures de cuivres
Cuprite Cu2O
Malachite Cu2CO3(OH)2
Tétraédrite (Cu,Fe)12Sb4S13
Bayldonite (Cu,Zn)3Pb(AsO4)2(OH)2
Chalcopyrite CuFeS2
Chalcocite Cu2S
Azurite Cu3(CO3)2(OH)2
Malachite sur quartz
Cu2CO3(OH)2
Bornite
Cu5FeS4
Malachite
Cu2CO3(OH)2
Chalcopyrite
CuFeS2
Chalcocite
Cu2S
Cuprite
Cu2O
MINERAI
Roche avec une concentration élevée en métaux utiles, économiquement et techniquement exploitables. Il peut également contenir d’autres éléments non utiles qui constituent la gangue.

## Slide 5
Exploitations minières du cuivre au Mitterberg (Autriche)
Galeries de l’âge du Bronze

## Slide 6
Traitement du minerai et obtention du métal
Aire de traitement
En guise de rappel …

## Slide 7
Triage
Concassage
Galet à cupules
Concentrer la teneur en cuivre
Obtention d’un minerai en poudre
Aire de traitement
Traitement du minerai et obtention du métal
En guise de rappel …

## Slide 8
M+n + n e-
M°
Réduction
C’est « l’art » d’extraire un métal de son minerai
Malachite
Cu(CO3)Cu(OH)2
2 CuO + CO2 + H2O
CuO + CO
Cu + CO2
( 400°C )
( > 700°C )
Triage
Concassage
Grillage
Traitement du minerai et obtention du métal
En guise de rappel …
Aire de traitement

## Slide 9
Triage
Concassage
Grillage
Apport d’oxygène
(tuyère)
Sulfures de cuivre
Dégagement
de soufre
Traitement du minerai et obtention du métal
En guise de rappel …
Aire de traitement

## Slide 10
Triage
Concassage
Grillage
Apport d’oxygène
(tuyère)
Sulfures de cuivre
Dégagement
de soufre
Chalcopyrite CuFeS2
2 CuFeS2 + 4 O2
2 FeO + Cu2S + 3 SO2 (g)
Cu2S + 2 O2
2 CuO + SO2 (g)
Traitement du minerai et obtention du métal
En guise de rappel …
Aire de traitement

## Slide 11
Réduction
2 CuFeS2 + 4 O2
2 FeO + Cu2S + 3 SO2 (g)
Cu2S + 2 O2
2 CuO + SO2 (g)
Chalcopyrite
Grillage ( 600 -800°C )
Fusion scorifiante ( 1000 -1300°C)
2 FeO + SiO2
Fe2SiO4
CuO + CO (g)
Cu + CO2
Triage
Concassage
Grillage
Traitement du minerai et obtention du métal
En guise de rappel …
Aire de traitement
M+n + n e-
M°
C’est « l’art » d’extraire un métal de son minerai

## Slide 12
Réduction
C’est « l’art » d’extraire un métal de son minerai
Triage
Concassage
Grillage
Traitement du minerai et obtention du métal
En guise de rappel …
Aire de traitement

## Slide 13
Obtention d’un lingot
Refonte du métal
Refondre les nodules de cuivre
Coulage pour obtenir un lingot de cuivre
Moulage d’un lingot
En guise de rappel …

## Slide 14
Fabrication de l’objet
Lingot de cuivre
Utilisation du métal cuivre sans ajout
Ajout volontaire d’un ou d’autres éléments pour réaliser un alliage
Alliage = solide formé de plusieurs constituants métalliques
binaires : bronze (Cu – Sn )
ternaires : bronze au plomb (Cu – Sn – Pb)
En guise de rappel …
Hache plate en cuivre
Hache à talon normande en bronze

## Slide 15
En guise de rappel …

## Slide 16
En guise de rappel …

## Slide 17
PROBLEMATIQUE …
?
?
?

## Slide 18
Approche paléoenvironnementale

## Slide 19
Mine de plomb/ zinc dans le Yukon
Etude des paléopollutions…

## Slide 20
Groff, H. (1529)
Pb
Cd
Zn
Cu
Tl

## Slide 21
Groff, H. (1529)

## Slide 22
Tourbière du Port-des-Lamberts (Glux-en-Glenne, Nièvre)
Tourbières

## Slide 23
Tourbières

## Slide 24
Tourbières

## Slide 25
Atmosphérique
Activités minières et
métallurgiques
= métaux lourds
Pb
Cu
Zn
Stable et ne migre pas verticalement dans la matière organique.
ubiquiste
Micropolluants métalliques
Pluie pollinique
Tourbières
Notes: A l’inverse des sols, qui accumulent indistinctement les dépôts atmosphériques dans leur horizons de surface, la tourbière va piéger les retombées en pollens et en contaminants métalliques tout au long de sa croissance donnant un enregistrement temporel de la pluie pollinique et de la pollution dont la chronologie pourra aisément être établie sur la base de datations au radiocarbone.
Parmi tous les métaux lourds mesurés, le plomb va être privilégié car :
-d’une part il est stable après son dépôt au sein la matière organique, donc il ne migre pas verticalement
-d’autre part il est ubiquiste puisqu’on le retrouve dans de nombreuses minéralisations nous permettant de tracer un large panel de métallurgies.
De plus sa composition isotopique, véritable empreinte digitale chimique, va nous renseigner sur son origine.

## Slide 26
En 1960-1970, prise de conscience de l’ampleur et de la gravité de la pollution de l’environnement en Pb
Clair Patterson (1922- 1995), geochimiste, qui en 1953 fit la première datation précise de l’age de la Terre: 4.55 Ga
Histoire de la méthode

## Slide 27
Carottage de glace au Groenland
Une vision de la pollution globale pour l’hémisphère nord
Importante pollution antique
Mines du Rio Tinto (Espagne)
Travaux de C. Patterson, Cl. Boutron et al.
Étude des glaces du Groenland
Histoire de la méthode
Notes: Les premières études globales ont été réalisées au Groenland
Le Rio Tinto aurait alimenté en plomb et en argent l’ensemble de l’empire romain et de un à deux millions de tonnes de plomb en auraient été extraits, soit 10 à 20% des 10 millions de tonnes de plomb extraites au cours de l’Antiquité. Sur le continent européen, son exploitation a induit une contamination diffuse, mise en évidence dans plusieurs archives environnementales continentales notamment dans des tourbières françaises, suisses et espagnoles et des sédiments des lacs suédois ou des Pyrénées françaises.

## Slide 28
Evolution de la production mondiale de plomb exprimée en tonnes par an (Settle et Patterson, 1980).
Illustration issue de « De Re metallica », Georgius Agricola
Une histoire globale
de la production du plomb…
Histoire de la méthode

## Slide 29
Histoire de la méthode

## Slide 30
Le plomb possède des caractéristiques physico-chimiques particulièrement intéressantes pour l’industrie
Densité élevée
Point de fusion bas
Malléabilité
Imperméabilité
Résistance à l’oxydation
Le plomb : caractéristiques

## Slide 31
 | Pb
Roches magmatiques Roches sédimentaires Roches ignées Sols Océans (mg.L-1) Croûte terrestre | 10 - 40a 5.7 – 10b 3 – 24b 10 – 67a 0.03d 13d, 12c, 14b
a: Kabata-Pendias and Pendias, 1992; b: Alloway, 1995; c: Bunce, 1991; d: O’ Neil, 1993. D’après Antoniadis, 1998.
Le plomb dans l’environnement naturel (mg . g-1)
[Pb] = 86,60%
Cubes de galènes (PbS) sur calcite
Le plomb : caractéristiques

## Slide 32
Les sources naturelles du Pb atmosphérique
Principale source (60 - 80%) : aérosols provenant de l ’érosion des sols
Le plomb : caractéristiques

## Slide 33
Ces chronomètres sont probablement les plus précis que l’on puisse mettre en œuvre sur des échantillons d’âge géologique raisonnablement vieux (>30 Ma)
La composition isotopique du Pb primordial (Tatsumoto et al., 1973), déterminée à partir de la météorite « Canyon Diablo », est égale à:
206Pb/204Pb = 9,307  0,006
207Pb/204Pb = 10,294  0,006
208Pb/204Pb = 29,476  0,018
Le plomb : caractéristiques

## Slide 34
1/2
Le plomb : caractéristiques

## Slide 35
Evolution plus rapide du 207Pb au début: 206Pb/207Pb bas (<1)
238U et 235U pas la même constante de désintégration :
Evolution plus rapide du 206Pb à la fin
206Pb/207Pb haut
(>1)
Le plomb : caractéristiques

## Slide 36
Galènes (PbS): pas d’U, composition isotopique gelée à la formation du gisement.
Le plomb : caractéristiques

## Slide 37
Chaque type de gisement de Pb aura son rapport isotopique en Pb figé et stable avec le temps (la galène lors de sa cristallisation n’intègre que du Pb
Les rapports isotopiques 208Pb/204Pb, 207Pb/204Pb et 206Pb/204Pb, 206Pb/207Pb les plus bas se retrouveront dans les gisements les plus anciens (archéens, protérozoïques)
Les rapports isotopiques 208Pb/204Pb, 207Pb/204Pb et 206Pb/204Pb, 206Pb/207Pb les plus hauts se retrouveront dans les gisements les plus jeunes et/ ou les qui dérivent de roches riches en U , Th
Le plomb : caractéristiques

## Slide 38
Compositions isotopiques 206Pb/207Pb et tonnage des gisements de Pb / Zn d’importance mondiale
France fin d’exploitation : 1991
Le plomb : caractéristiques

## Slide 39
Le plomb : caractéristiques
Pb dit naturel : à partir des sédiments pré-industriels
Moyenne des compositions de la chaîne varisque et des sédiments qui en découlent
206Pb/207Pb : 1.198 - 1.250
En France dans les années 90

## Slide 40
Compositions isotopiques 206Pb/207Pb et tonnage des gisements de Pb / Zn d’importance mondiale
France fin d’exploitation : 1991
Le plomb : caractéristiques

## Slide 41
Pb dit automobile : mesures directes sur essences (données 1995)
= Mélange entre 80% minerais Australien (Mount Isa et Broken Hill : 1.039-1.042)
et 20% du Maroc (1.16 - 1.17)
206Pb/207Pb : 1.069 - 1.094
Le plomb : caractéristiques
En France dans les années 90

## Slide 42
Compositions isotopiques 206Pb/207Pb et tonnage des gisements de Pb / Zn d’importance mondiale
France fin d’exploitation : 1991
Le plomb : caractéristiques

## Slide 43
Pb dit industriel : à partir des cendres d ’incinérations (filtres)
moyenne des produits utilisés en industrie, déchetteries, ordures communes
206Pb/207Pb : 1.143 - 1.156
Le plomb : caractéristiques
En France dans les années 90

## Slide 44
Exemple de l’évolution des rapports atmosphériques des aérosols américains et européens
Le plomb : caractéristiques

## Slide 45
Le plomb : caractéristiques
Mélanges isotopiques
Mélanges binaires
Mélanges ternaires
Mélanges multi-sources
Comment s’en tirer…?

## Slide 46
Le plomb : caractéristiques

## Slide 47
Le plomb : caractéristiques
Mélange binaire simple

## Slide 48
Le plomb : caractéristiques

## Slide 49
Le plomb : caractéristiques

## Slide 50
Le plomb : caractéristiques
Pas facile….

## Slide 51
Le plomb : caractéristiques

## Slide 52
Tourbière du Jura
(Shotyk et al., 1998)
CC sup
+ aérosols Sahara
CC sup

## Slide 53
Forage manuel
Forage mécanique
Segment de tourbe
Prélèvement de l’échantillon

## Slide 54
Prélèvement de l’échantillon

## Slide 55
Calage chronologique de la séquence tourbeuse
radiocarbone
Étude de l’évolution au cours du temps du couvert forestier et végétal; mise en évidence des indices d’anthropisation
14C
Palyno
Analyses
géochimiques
Analyseur Carbone-Azote
Mesure du Carbone organique et Azote
Caractérisation de la nature de la tourbière
ICP-MS
Mesure des teneurs en métaux
Mesure des isotopes du plomb
Activation neutronique (INAA)
Mesure des éléments terrigènes
Les analyses…

## Slide 56
1 exemple : le massif du Morvan
Notes: Introduction :
Le thème central de cet enseignement va être la métallurgie et surtout la question de sa perception et nous verrons très rapidement ce que cela implique en terme d’approche et les interprétations que nous pouvons en tirer en terme archéologique.

## Slide 57
Autour de Bibracte…

## Slide 58
(Monna et al, 2004)
Le Port-des-Lamberts

## Slide 59
Le signal…
2 composantes
Fraction naturelle
Fraction anthropique
?

## Slide 60
Pb, Zn, Cu
Sc, La, Th
Pb, Zn, Cu
Sc, La, Th

## Slide 61
Pb, Zn, Cu
Sc, La, Th
Pb, Zn, Cu
Sc, La, Th

## Slide 62
Pb, Zn, Cu
Sc, La, Th
Pb, Zn, Cu
Sc, La, Th

## Slide 63
Pb, Zn, Cu
Sc, La, Th
Pb, Zn, Cu
Sc, La, Th
Pb, Zn, Cu

## Slide 64
Pb, Zn, Cu
Sc, La, Th
Pb, Zn, Cu
Sc, La, Th

## Slide 65
Pb, Zn, Cu
Sc, La, Th
Pb, Zn, Cu

## Slide 66
Permet de quantifier les apports anthropiques en s’affranchissant des variations du bruit de fond.
La part anthropique…

## Slide 67
=
-
Manthropogenic = MTotal - Sc.(M/Sc)crustal

## Slide 68
960 AD
550 AD
600 BC
1370 BC
condensed
First sign of pollution
Profils isotopes et concentrations du plomb.

## Slide 69
960 AD
550 AD
600 BC
1370 BC
condensed
First sign of pollution
Profils isotopes et concentrations du plomb.

## Slide 71: Impact des paléométallurgies
Tourbière du Port-des-Lambert’s (Glux-en-Glenne - 58)
Alt. 700 m

## Slide 72: Impact des paléométallurgies
Age du Bronze: 1er indices toute fin du Bronze moyen puis Bronze final
Parure du trésor de Blanot
(musée de Dijon)

## Slide 73
Bronze age Blanot’s treasure

## Slide 74: Impact des paléométallurgies
âge du Fer : métallurgie éduenne

## Slide 75: Reconstruction paléoenvironnementale
2000 ans
Aujourd’hui

## Slide 76: Impact des paléométallurgies
Période médiévale : moins connue archéologiquement

## Slide 78
Périodes Moderne et Contemporaine
Flottage

## Slide 79
Flottage pour approvisionner Paris (XVIIIe)

## Slide 81
Notes: Introduction :
Le thème central de cet enseignement va être la métallurgie et surtout la question de sa perception et nous verrons très rapidement ce que cela implique en terme d’approche et les interprétations que nous pouvons en tirer en terme archéologique.

## Slide 85
Cauuet et al. 2006

## Slide 87: Manager : Didier Galop
Monna, F., Galop, D., Carozza, L., Tual, M., Beyrie, A., Marembert, F., Chateau, C., Dominik, J., Grousset, F.E. (2004) Environmental impact of early Basque mining and smelting recorded in a high ash minerogenic peat deposit. Sci. Total Environ. 327, 197-214.
Histoire de la métallurgie au Pays Basque

## Slide 88
Histoire de la métallurgie au Pays Basque

## Slide 89
Histoire de la métallurgie au Pays Basque

## Slide 90
Field archaeology (A. Beyrie, F. Marembert).
Paleobotany (D. Galop), anthracology (V. Mougin).
Geochemistry (F. Monna, M. Tual).
Field experiment (L. Carroza).
Textual archives in library
Histoire de la métallurgie au Pays Basque

## Slide 91
Radiocarbon
dating
Lyon & Miami
Histoire de la métallurgie au Pays Basque

## Slide 92
Histoire de la métallurgie au Pays Basque

## Slide 93
Histoire de la métallurgie au Pays Basque

## Slide 94
Histoire de la métallurgie au Pays Basque

## Slide 95
Histoire de la métallurgie au Pays Basque

## Slide 96: Many changes in metallurgical practices!
Histoire de la métallurgie au Pays Basque

## Slide 97
Parenthèse

## Slide 98
Parenthèse

## Slide 99: Many changes in metallurgical practices!
Histoire de la métallurgie au Pays Basque

## Slide 100: Conclusions
Geochemistry, archaeology and palynology in good agreement
4 phases : Middle Bronze Age (XV – XIVth BC) ; Final Bronze age (IXth BC.); Iron Age – Antiquity (IIth BC. – IVth AD); Modern period (from the end of XVth).
From the Bronze Age, connection metallurgy and deforestation
Histoire de la métallurgie au Pays Basque

## Slide 101
Using the lead isotopes
The lead isotopes are much more sensitive than the lead concentrations in case for which the anthropogenic contribution is low, whereas when anthropogenic Pb dominates, the Pb isotope ratios tend to be uniform.
They offer the opportunity of determining the sources, or at least changes in origin.
Two-sources mixing diagram

## Slide 102
Archaeological conclusions
Using such techniques, the past becomes (a little bit) less opaque…
The combination of geochemical and palaeo-botanical techniques with field archaeology provides a powerful tool in studying the interaction of early human societies with their environment, as regards early mining and smelting.

## Slide 103
The importance of the environmental impact of our ancestors’ industrial activities has been demonstrated.
This heritage should be taken into account when evaluating the quality of the environment in order not to overestimate the impact of modern pollution.
The reconstruction of the interactions which existed between early societies and their environment is a key factor, which may well be of assistance in the management of current and future environmental problems.
Environmental conclusions